##### OPIS TECHNICZNY

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej,

istniejącego na działce nr 21/28 w Różannie, gm. Bukowiec

I. DANE OGÓLNE

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Różannie. Przedmiotowy budynek jest piętrowy, w części podpiwniczony, murowany, z dachem płaskim (stropodach).

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej.

Niniejsze opracowanie ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych,

- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń,

- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania jest „Audyt Energetyczny Budynku Szkoły Podstawowej w Różannie”, sporządzony przez mgr inż. Beatę Talaśkę.

  - Lokalizacja budynku

Budynek objęty niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest na działce nr 21/28,                    w Różannie, gm. Bukowiec.

  - Inwestor

GMINA BUKOWIEC

ul. Dr Floriana Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

### II.  OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

  - Dane ogólne

Przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej w Różannie jest budynkiem piętrowym, w części podpiwniczonym, murowanym, z dachem płaskim (stropodach), pokrytym papą.

  - Dane techniczne

Pow. zabudowy	-	636,17 m2

Kubatura	-	4237,00 m3

Długość	-	50,91 m

Szerokość	-	18,75 m

Wysokość	-	7,78 m

  - Opis konstrukcji budynku

- budynek piętrowy, w części podpiwniczony,

- budynek jest murowany, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm + mur ściany z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm.

- ściany fundamentowe - żelbetowe,

- dach - płaski, stropodach, niewentylowany, ocieplony,

- pokrycie - papa.

  - Istniejące instalacje

- Instalacja wod. - kan.

- Instalacja c. o.

- Instalacja elektryczna

- Instalacja telekomunikacyjna

  - Ocena stanu technicznego elementów zewnętrznych budynku

- istniejące fundamenty są posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu,

- woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia budynku,

- fundamenty są posadowione na gruncie rodzimym, nienaruszonym,

- fundamenty spełniają wymagania normowe I stanu granicznego i II stanu granicznego nośności.

Stan warstwy wykończeniowej ścian zewnętrznych ogólnie dobry. W niektórych miejscach widoczne są odpryski tynku.

  - Ocena izolacyjności ścian - zgodnie z danymi podanymi w audycie energetycznym:

Istniejące ściany zewnętrzne	 - 	1,33 W/m2K

Zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego należy docieplić przegrody zewnętrzne dodatkową warstwą izolacji termicznej grubości minimum 15 cm.

III. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ORAZ INNYCH PRAC BUDOWLANYCH

  - Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 15 cm, metodą lekką-mokrą,                              w technologii NRO.

Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U [W/(m²·K)]

Warstwy:

•	Tynk lub gładź cementowo-wapienna, λ = 0,820 [W/(m·K)], d = 1,50 [cm]

•	Mur z cegły ceramicznej pełnej, λ = 0,77 [W/(m·K)], d = 12,0 [cm]

•	Mur z betonu komórkowego (600) na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubości nie większej niż 1,5 cm, λ = 0,30 [W/(m·K)], d = 24,00 [cm]

• 	Tynk lub gładź cementowo-wapienna, λ = 0,82 [W/(m·K)], d = 1,50 [cm]

• 	Styropian (8), λ = 0,040 [W/(m·K)], d = 15,00 [cm]

• 	Tynk lub gładź cementowa, λ = 1,00 [W/(m·K)], d = 1,00 [cm]

## Opór cieplny przegrody R = 4,750 [(m²·K)/W]

Współczynnik przenikania ciepła przegrody Uc = 0,210 [W/(m²·K)]

Współczynniki przenikania ciepła przegród oddzielających pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni zewnętrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami dla budynku użyteczności publicznej (zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi  zmianami - stan prawny aktualny na dzień 01.01.2014r.): dla ścian zewnętrznych wynosi  Uk ≤ 0,25 W/(m2K)

Analizując wyniki z powyższymi wymogami należy stwierdzić, że wymagania izolacyjności cieplnej zostały spełnione.

Przed przystąpieniem do wykonywania docieplenia powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu i powłok malarskich, a wszystkie odspojenia tynku skuć i wyrównać ubytki zaprawą. Robót dociepleniowych nie należy przeprowadzać podczas opadów deszczu, przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu, w temperaturze niższej niż 5oC i wyższej niż 25oC.

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią poziomą.

Listwa cokołowa powinna być montowana przy użyciu minimum pięciu łączników na 1 m.b. listwy. Listwę należy zamocować zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi.

Na narożach budynku listwę przycinamy pod kątem, zaginamy i montujemy złącza. Listwa cokołowa musi być zamocowana wokół całego budynku idealnie w poziomie.

Klejenie zaprawą klejącą

Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu konkretnego producenta. Płytę można położyć na paczce wełny, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niej z każdej strony. Płyty przyklejamy do podłoża nieoznakowaną napisem powierzchnią, metodą punktowo-obwodową. Nakładanie zaprawy klejącej wykonujemy w dwóch etapach.

Niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, wstępnie gruntujemy płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach, zgodnie z wytycznymi producenta. Nakładamy kolejną warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%.

Sposób klejenia płyt podawany jest przez producenta, w związku z czym należy postępować  wg wytycznych odpowiednich dla danych płyt.

Przyklejanie płyt

Przyklejanie mijankowe płyt wykonujemy dosuwając kolejne płyty do poprzednio przyklejonych.

Izolacja naroży

Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „związanie”. W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obcinamy nożem wzdłuż łaty. Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając.

Wykończenia ościeży

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża styropianem o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi

Mocowanie łącznikami płyt wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego                i występujących obciążeń statycznych.

Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej:

- 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej,

- 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki

Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej:

- 5 cm – w przypadku podłoża z betonu,

- 10 cm – w przypadku ściany murowanej.

W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt. Średnica talerzyków stosowanych z łącznikami powinna wynosić odpowiednio, w zależności od technologii danego producenta.

Szpachlowanie otworów okiennych i drzwiowych i nakładanie siatki

Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu producenta. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką.

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.

Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych:

- siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika),

- kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu,

- narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojącej

Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni styropianu cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nakładamy właściwą warstwę zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty.

W równej grubości, świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną krawędzią.

Nałożenie podkładu tynkarskiego

W normalnych warunkach pogodowych po trzech dniach na suchą warstwę zbrojącą nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka lub pędzla podkład tynkarski.

Wykonanie zewnętrznego tynku mineralnego

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) możemy przystąpić do nakładania tynku. Tynk należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Tynk nakładamy pacą. Następnie nadmiar tynku ściągamy pacą pod kątem na grubość kruszywa. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku przystępujemy do zacierania, pamiętając o wykonywaniu takich samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. Powierzchnię należy strukturować w stanie mokrym pacą z tworzywa sztucznego. W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru. W okresach niższych temperatur, przy wysokiej wilgotności należy uwzględnić wydłużony czas schnięcia.

Wykonanie podkładu pod farbę elewacyjną

Przed naniesieniem farby elewacyjnej zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża odpowiednim preparatem gruntującym, w celu wyrównania i ujednolicenia jego nasiąkliwości, wzmocnienia struktury oraz zwiększenia przyczepności farby. Nanoszenie podkładu może być wykonane za pomocą pędzla lub wałka.

Malowanie

Do malowania tynków można przystąpić po dokładnym ich wyschnięciu i wysezonowaniu.                    W zależności od rodzaju farby, okres sezonowania tynku po aplikacji powinien wynosić:

- dla farb silikatowych – minimum 3 dni,

- dla farb silikonowych – minimum 7-14 dni.

Farbę można aplikować pędzlem, wałkiem lub mechanicznie za pomocą natrysku, zawsze w dwóch warstwach. Dopuszczalne jest rozcieńczenie farby na pierwszą warstwę, szczególnie gdy prace prowadzone są w temperaturach zbliżonych do  maksymalnie dopuszczalnych.

W przypadku drugiej warstwy farbę należy stosować bez rozcieńczenia. W trakcie prac malarskich należy zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków atmosferycznych, tj. unikać dużego nasłonecznienia, silnego wiatru, opadów deszczu lub śniegu. Optymalna temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 75%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na jednej powierzchni architektonicznej zawartość wszystkich opakowań z farbą należy przemieszać w dużej kastrze. W miarę wyrabiania farby, warto pamiętać o systematycznym uzupełnianiu jej ilości i każdorazowym dokładnym wymieszaniu

Prace dociepleniowe należy wykonywać zgodnie z zastosowaną technologią i wytycznych producenta. W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z doradcą technicznym wybranego systemu.

  - Docieplenie ścian fundamentowych budynku styropianem gr. 8 cm. Pod styropian należy zastosować izolację przeciwwilgociową.

Materiał termoizolacyjny musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zawilgocenie. Zaprojektowano ocieplenie ścian fundamentowych styropianem (o gęstości minimum 20 kg/m3) EPS 100-038 i EPS 70-040 (w miejscu cokołu), umieszczając materiał od zewnętrznej strony murów. Powierzchnię płyt należy koniecznie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przed zasypaniem ścian fundamentowych dobrze należy ułożyć dodatkowo folię wytłaczaną (kubełkową). W przypadku wykonywania na ścianie fundamentowej pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii, należy ją wyprowadzić na ok. 30 cm nad poziom gruntu.

UWAGA: Prace przy fundamencie ściany zewnętrznej istniejącego budynku wykonywać odsłaniając je odcinkami dł. 1,0 m z zachowaniem szczególnej ostrożności.

  - Cokół

Powyżej poziomu terenu obłożenia płytkami klinkierowymi, mrozoodpornymi.

  - Istniejąca instalacja odgromowa

Istniejące zwody pionowe instalacji odgromowej projektuje się umieścić w rurkach osłonowych PCV przymocowanych odpowiednimi uchwytami do ścian budynku, a następnie zasłoniętych warstwą docieplającą styropianu. Warunkiem koniecznym prawidłowego montażu jest pozostawienie dostępu do powyższych zwodów w postaci gniazd pomiarowych z poziomu terenu.

  - Malowanie

- ścian zewnętrznych - farbą silikonową.

- elementów stalowych - emalią.

  - Parapety

- zewnętrzne metalowe lakierowane.

  - Kolorystyka elewacji

Według kolorystyki elewacji.

Cokół z płytki klinkierowej szarej. Parapety zewnętrzne i płytki na schodach przy wejściach do budynku również szare.

Tynk na ścianach dobrać o drobnym uziarnieniu. Kolory pasów na elewacji to: róż, pomarańcz, zieleń w różnych odcieniach. całość elewacji pomalować w kolorze szarym, jaśniejszym i ciemniejszym, wg załączonego rysunku kolorystyki elewacji.

Na ścianach zewnętrznych budynku planuje się zamocować 4 lampy oświetlające, ledowe, typu kinkiet.

###### IV.  UWAGI KOŃCOWE

  - Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.

  - Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP.

  - Materiały wykorzystane do budowy budynków powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

................................................................................

(opracował)