##### OPIS TECHNICZNY

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Bukowiec,

istniejącego na działce nr 157/2, w Bukowcu, przy ul. Dr F.Ceynowy 14

I. DANE OGÓLNE

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Gminy, położonego w Bukowcu, przy ul. Ceynowy 14.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwiązania technicznego docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku, wg metody wybranej przez inwestora, tj. metody lekkiej mokrej.

Niniejsze opracowanie ma na celu:

- poprawienie stanu technicznego ścian zewnętrznych,

- dostosowanie izolacyjności do wymagań obowiązującej normy,

- znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczeń,

- oszczędność energii cieplnej zużywanej do ogrzania pomieszczeń.

Podstawę do wykonania niniejszego opracowania jest „Audyt Energetyczny Budynku Urzędu Gminy w Bukowcu”, sporządzony przez mgr inż. Beatę Talaśkę.

Przedsięwzięcie obejmuje również:

- zmianę układu i funkcji pomieszczeń w części dawnego Posterunku Policji,

- wymianę części stolarki okiennej, oraz wymianę drzwi zewnętrznych, wraz z dostosowaniem ich wymiarów do obecnie obowiązujących przepisów,

- wykonanie nowych zadaszeń przed wejściami do budynku,

- wymianę istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej (parapety, itp.)

- montaż balustrad przy wejściach do budynku.

  - Lokalizacja budynku

Budynek objęty niniejszym opracowaniem, zlokalizowany jest na działce nr 157/2, w Bukowcu,                              przy ul. Dr F. Ceynowy 14.

  - Inwestor

GMINA BUKOWIEC

ul. Dr Floriana Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

  - Opinia geotechniczna

Nie jest wymagana.

### II.  OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

  - Dane ogólne

Przedmiotowy budynek Urzędu Gminy Bukowiec jest budynkiem wolnostojącym,                                      3-kondygnacyjnym (piwnica, parter i piętro), murowanym, z dachem płaskim (stropodach), pokrytym papą.

  - Dane techniczne

Pow. zabudowy	-	443,13 m2

Pow. użytkowa	-	1097,32 m2

Kubatura	-	3164,00 m3

  - Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony poprzez zainstalowany przy wejściu głównym schodowłaz. Próg przy wejściu nie przekracza2,0 cm.

  - Ocena izolacyjności ścian - zgodnie z danymi podanymi w audycie energetycznym:

Istniejące ściany zewnętrzne piwnic	- 	0,124 W/m2K

Istniejące ściany zewnętrzne	- 	1,705 W/m2K

Istniejący stropodach wentylowany	-	2,536 W/m2K

Zgodnie z zaleceniem audytu energetycznego należy docieplić ściany zewnętrzne styropianem grubości min. 16 cm, natomiast stropodach wentylowany metodą wdmuchiwania wełny mineralnej gr. 25 cm.

III. PROGRAM UŻYTKOWY POMIESZCZEŃ PO PRZEBUDOWIE

PIWNICA:

| 0/1 | Korytarz | 30,44 m2 |
| --- | --- | --- |
| 0/2 | Magazyn ZGK | 26,83 m2 |
| 0/3 | Archiwum ZGK | 14,96 m2 |
| 0/4 | Magazyn GOPS | 14,60 m2 |
| 0/5 | Magazyn Obrony Cywilnej | 17,50 m2 |
| 0/6 | Archiwum zakładowe | 39,70 m2 |
| 0/7 | Pom. kombatantów | 13,83 m2 |
| 0/8 | Pom. piwniczne | 16,07 m2 |
| 0/9 | Palarnia | 8,99 m2 |
| 0/10 | Pom. archiwisty | 9,06 m2 |
| 0/11 | Komunikacja | 10,61m2 |
| 0/12 | Pom. piwniczne | 8,22 m2 |
| 0/13 | Pom. piwniczne | 9,13 m2 |
| 0/14 | Komunikacja | 9,13 m2 |
| 0/15 | Komunikacja | 3,55 m2 |
| 0/16 | Archiwum GOPS | 13,93 m2 |
| 0/17 | Skład opału | 16,82 m2 |
| 0/18 | Kotłownia | 22,85 m2 |
| 0/19 | Pom. palacza | 5,27 m2 |
| 0/20 | Pom. gospodarcze | 20,32 m2 |
| 0/21 | Garaż | 42,97 m2 |
| KS1 | Klatka schodowa | 4,83 m2 |
| KS2 | Klatka schodowa | 3,59 m2 |
|  | RAZEM | 363,20 m2 |

PARTER:

| 1/1 | Korytarz | 33,38 m2 |
| --- | --- | --- |
| 1/2 | Biuro | 14,13 m2 |
| 1/3 | Wc męskie | 8,58 m2 |
| 1/4 | Biuro | 16,42 m2 |
| 1/5 | Biuro | 14,64 m2 |
| 1/6 | Biuro | 17,04 m2 |
| 1/7 | Biuro | 30,69 m2 |
| 1/8 | Informacja, obsługa klienta | 6,25 m2 |
| 1/9 | Korytarz | 24,21 m2 |
| 1/10 | Komunikacja | 10,95 m2 |
| 1/11 | Biuro | 9,72m2 |
| 1/12 | Sala komputerowa | 17,61 m2 |
| 1/13 | Biuro | 11,21 m2 |
| 1/14 | Serwerownia | 4,34 m2 |
| 1/15 | Wc damskie | 7,72 m2 |
| 1/16 | Archiwum 1 | 24,84 m2 |
| 1/17 | Archiwum 2 | 14,59 m2 |
| 1/18 | Biuro | 11,96 m2 |
| 1/19 | Wiatrołap | 1,41 m2 |
| 1/20 | Komunikacja | 6,13 m2 |
| 1/21 | Biuro | 15,22 m2 |
| 1/22 | Biuro | 11,38 m2 |
| 1/23 | Biuro | 12,95 m2 |
| 1/24 | Wc dla niepełnosprawnych | 13,55 m2 |
| 1/25 | Komunikacja | 4,88 m2 |
| KS1 | Klatka schodowa | 9,59 m2 |
| KS2 | Klatka schodowa | 7,79 m2 |
|  | RAZEM | 361,18 m2 |

PIĘTRO:

| 2/1 | Korytarz | 25,97 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2/2 | Kancelaria tajna | 5,27 m2 |
| 2/3 | Księgi USC | 8,69 m2 |
| 2/4 | Kancelaria USC | 14,02 m2 |
| 2/5 | Biuro ZGK | 15,73 m2 |
| 2/6 | Sala Konferencyjna | 32,79 m2 |
| 2/7 | Sala Konferencyjna | 75,28 m2 |
| 2/8 | Pom. socjalne | 4,16 m2 |
| 2/9 | Pom. na materiały biurowe | 9,72 m2 |
| 2/10 | Sekretariat Wójta | 9,89 m2 |
| 2/11 | Gabinet Wójta | 25,93 m2 |
| 2/12 | Biuro | 19,61 m2 |
| 2/13 | Kasa | 7,56 m2 |
| 2/14 | Korytarz | 20,11m2 |
| 2/15 | Biuro | 13,24 m2 |
| 2/16 | Biuro | 13,06 m2 |
| 2/17 | Biuro | 10,63 m2 |
| 2/18 | Biuro | 16,16 m2 |
| 2/19 | Komunikacja | 14,87 m2 |
| 2/20 | Komunikacja | 2,74 m2 |
| 2/21 | Wc męskie | 4,74 m2 |
| 2/22 | Wc damskie | 5,32 m2 |
| KS1 | Klatka schodowa | 8,90 m2 |
| KS2 | Klatka schodowa | 8,19 m2 |
|  | RAZEM | 372,58 m2 |

IV. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ORAZ INNYCH PRAC BUDOWLANYCH

  - Ściany zewnętrzne - zamurowania otworów okiennych z cegły ceramicznej pełnej, murowane na zaprawie cementowej M4.

  - Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 16 cm, metodą lekką-mokrą,                              w technologii NRO.

Przed przystąpieniem do wykonywania docieplenia powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu i powłok malarskich, a wszystkie odspojenia tynku skuć i wyrównać ubytki zaprawą. Robót dociepleniowych nie należy przeprowadzać podczas opadów deszczu, przy silnym wietrze lub nasłonecznieniu, w temperaturze niższej niż 5oC i wyższej niż 25oC.

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią poziomą.

Listwa cokołowa powinna być montowana przy użyciu minimum pięciu łączników na 1 m.b. listwy. Listwę należy zamocować zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi.

Na narożach budynku listwę przycinamy pod kątem, zaginamy i montujemy złącza. Listwa cokołowa musi być zamocowana wokół całego budynku idealnie w poziomie.

Klejenie zaprawą klejącą

Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu konkretnego producenta. Płytę można położyć na paczce wełny, w sposób umożliwiający swobodny dostęp do niej z każdej strony. Płyty przyklejamy do podłoża nieoznakowaną napisem powierzchnią, metodą punktowo-obwodową. Nakładanie zaprawy klejącej wykonujemy w dwóch etapach.

Niewielką ilością zaprawy klejącej, za pomocą kielni trapezowej, wstępnie gruntujemy płytę przy jej krawędziach, wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach, zgodnie z wytycznymi producenta. Nakładamy kolejną warstwę zaprawy po obwodzie płyty na szerokości około 7 cm oraz plackami o średnicy około 15 cm w trzech wcześniej wskazanych miejscach, tak aby powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%.

Sposób klejenia płyt podawany jest przez producenta, w związku z czym należy postępować  wg wytycznych odpowiednich dla danych płyt.

Przyklejanie płyt

Przyklejanie mijankowe płyt wykonujemy dosuwając kolejne płyty do poprzednio przyklejonych.

Izolacja naroży

Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „związanie”. W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty obcinamy nożem wzdłuż łaty. Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając.

Wykończenia ościeży

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża styropianem o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi

Mocowanie łącznikami płyt wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń statycznych.

Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna wynosić co najmniej:

- 5 cm – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej,

- 8 cm – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki

Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić  jedną ósmą szerokości budynku (węższej części budynku), jednak nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej:

- 5 cm – w przypadku podłoża z betonu,

- 10 cm – w przypadku ściany murowanej.

W pierwszej kolejności należy osadzać łączniki w narożach płyt. Średnica talerzyków stosowanych z łącznikami powinna wynosić odpowiednio, w zależności od technologii danego producenta.

Szpachlowanie otworów okiennych i drzwiowych i nakładanie siatki

Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu producenta. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką.

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone naprężenia, które mogą przyczyniać sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.

Sposób przyklejania siatki z włókna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych:

- siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika),

- kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu,

- narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojącej

Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni styropianu cienką warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nakładamy właściwą warstwę zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 mm rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni płyty.

W równej grubości, świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od góry ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę równo z grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Po wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę obcinamy równo z dolną krawędzią.

Nałożenie podkładu tynkarskiego

W normalnych warunkach pogodowych po trzech dniach na suchą warstwę zbrojącą nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka lub pędzla podkład tynkarski.

Wykonanie zewnętrznego tynku mineralnego

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) możemy przystąpić do nakładania tynku. Tynk należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Tynk nakładamy pacą. Następnie nadmiar tynku ściągamy pacą pod kątem na grubość kruszywa. Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku przystępujemy do zacierania, pamiętając o wykonywaniu takich samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. Powierzchnię należy strukturować w stanie mokrym pacą z tworzywa sztucznego. W czasie procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru. W okresach niższych temperatur, przy wysokiej wilgotności należy uwzględnić wydłużony czas schnięcia.

Wykonanie podkładu pod farbę elewacyjną

Przed naniesieniem farby elewacyjnej zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża odpowiednim preparatem gruntującym, w celu wyrównania i ujednolicenia jego nasiąkliwości, wzmocnienia struktury oraz zwiększenia przyczepności farby. Nanoszenie podkładu może być wykonane za pomocą pędzla lub wałka.

Malowanie

Do malowania tynków można przystąpić po dokładnym ich wyschnięciu i wysezonowaniu.                    W zależności od rodzaju farby, okres sezonowania tynku po aplikacji powinien wynosić:

- dla farb silikatowych – minimum 3 dni,

- dla farb silikonowych – minimum 7-14 dni.

Farbę można aplikować pędzlem, wałkiem lub mechanicznie za pomocą natrysku, zawsze w dwóch warstwach. Dopuszczalne jest rozcieńczenie farby na pierwszą warstwę, szczególnie gdy prace prowadzone są w temperaturach zbliżonych do  maksymalnie dopuszczalnych.

W przypadku drugiej warstwy farbę należy stosować bez rozcieńczenia. W trakcie prac malarskich należy zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków atmosferycznych, tj. unikać dużego nasłonecznienia, silnego wiatru, opadów deszczu lub śniegu. Optymalna temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 75%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na jednej powierzchni architektonicznej zawartość wszystkich opakowań z farbą należy przemieszać w dużej kastrze. W miarę wyrabiania farby, warto pamiętać o systematycznym uzupełnianiu jej ilości i każdorazowym dokładnym wymieszaniu

Prace dociepleniowe należy wykonywać zgodnie z zastosowaną technologią i wytycznych producenta. W przypadkach wątpliwych należy kontaktować się z doradcą technicznym wybranego systemu.

  - Docieplenie stropodachu budynku izolacją cieplną wykonywaną metodą mechanicznego wdmuchiwania granulatu na sucho za pomocą specjalnych agregatów nasypowych.

Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachu oraz posiadające specjalistyczny sprzęt do podawania granulatu w przestrzeń stropodachu.

Kolejność robót

- Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału.

- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.

- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.

- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę należy ostrożnie nałożyć na warstwę izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się pośrodku płyty.

Odległość pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad górną powierzchnią ocieplenia. Jeśli wykonanie otworów wentylacyjnych w ścianach jest niemożliwe należy przewidzieć do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w najniższych punktach oraz takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone (np. siatką stalową), przed dostępem ptaków i zwierząt do wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza stropodachu).

Sprawdzenie szczelności otworów montażowych i wentylacyjnych dokonuje się poprzez wizualną ocenę wykonanych połączeń i zabezpieczeń.

Warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Należy unikać poruszania się po wykonanej warstwie izolacji. W przypadku konieczności wejścia w przestrzeń stropodachu należy wyrównać i ewentualnie uzupełnić istniejącą izolację.

  - Stolarka - wymiana

- okna - przewiduje się wymianę niektórych okien na nowe z profili PCV, podwójnie szklonych, z szybą zespoloną, o współczynniku U=1,3 [W/(m2K)]. W oknach od strony elewacji „A” zastosować szybę grafitową.

We wszystkich oknach należy zamontować nawietrzaki higrosterowalne, w celu zapewnienia w pomieszczeniach odpowiedniej wentylacji.

Stolarka okienna na parterze wyposażona w szyby antywłamaniowe.

- drzwi wewnętrzne - przewiduje się wymianę niektórych drzwi wewnętrznych na nowe drewniane - wyglądem i kolorem nawiązujące do istniejących, tych nie podlegających wymianie.

- drzwi zewnętrzne - przewiduje się wymianę 2szt. drzwi zewnętrznych na nowe,  półtoraskrzydłowe, z profili PCV, szklone szybą zespoloną, bezpieczną, o współczynniku przenikania  ciepła dla całych drzwi Umax=1,7 W/(m2K).

Okna i drzwi przeznaczone do wymiany oznaczono na załączonych rysunkach.

  - Balustrady

Zaprojektowano balustrady stalowe przed wejściami do budynku, kute, z elementami ozdobnymi, w kolorze dostosowanym do nowej kolorystyki elewacji, przedstawionej na rysunku elewacji. Przewidziano również nową balustradę przy zejściu do piwnicy, stalową, bez szwu, chromowaną - nawiązującą do istniejących.

  - Cokół

Powyżej poziomu terenu obłożenia płytkami klinkierowymi.

  - Zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi

Zaprojektowano zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku z płyt poliwęglanowych jednokomorowych gr. 10 mm. Daszki wykonać z typowych elementów, mocowanych do ścian za pomocą kotew mechanicznych, wg instrukcji producenta.

  - Nadproża

- 	z prefabrykowanych belek nadprożowych „L-19”, typu „D”, długości belek dostosowane do rozpiętości otworu.

- 	stalowe, z dwuteowników IPE120, IPE140, IPE160 i IPE180 ze stali S235JR (St3S).

  - Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna,

- 	wywiew za pomocą istniejących przewodów wentylacyjnych w kominie, o wym. 14x14 cm,

- 	nawiew do pomieszczeń za pomocą nawietrzaków higrosterowanych zlokalizowanych w ramie okiennej. Drzwi do wc z otworami nawiewnymi w dolnej ich części.

Wloty wentylacji zabezpieczone typowymi kratkami wentylacyjnymi.

  - Posadzki

- 	w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacjach, korytarzach, w archiwum, serwerowni, biurze obsługi klienta oraz biurach przy archiwum – płytki ceramiczne, antypoślizgowe, łatwo zmywalne,

- 	klatka schodowa - płytki ceramiczne (gres), antypoślizgowe, łatwo zmywalne,

- 	w salach konferencyjnych - panele podłogowe i parkiet,

- 	w pozostałych pomieszczeniach - wykładzina dywanowa.

  - Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. Dla rynien z blachy ocynkowanej haki należy mocować w rozstawie co 90cm, uchwyty do rynny półokrągłe                   wg BN-66/5059-02 mocowane śrubami M6/25. Rynny o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 120 mm.

- Roboty wykończeniowe.

  - Tynki

-	wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. III, wykończony gładzią szpachlową.

-	zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy wg technologii „lekkiej-mokrej”,

  - Malowanie

- 	ścian wewnętrznych i sufitów farbą emulsyjną lub akrylową 2-krotnie, w kolorach, pastelowych jasnych i białych,

-	ścian zewnętrznych farbą silikonową 2-krotnie,

- 	lamperia - wykonana na ścianach wewnętrznych budynku na klatce schodowej, komunikacjach i korytarzach, z tynku cienkowarstwowego, mozaikowego, w kolorach jasnych.

  - Parapety

- wewnętrzne z konglomeratu imitującego kamień naturalny,

- zewnętrzne z płytek klinkierowych.

  - Obróbki blacharskie wykonać z blachy gr. 0,6 mm, lakierowanej, w kolorze pokrycia

  - Kolorystyka elewacji

Według kolorystyki elewacji.

Na ścianach zewnętrznych budynku planuje się zamocować 12 lamp oświetlających, ledowych, typu kinkiet.

- Instalacje wewnętrzne.

- Instalacja wod. - kan. - istniejąca

- Instalacja c. o. - wg projektu branżowego

- Instalacja telekomunikacyjna - istniejąca

- Instalacja elektryczna - istniejąca

Istniejąca instalacja odgromowa

Istniejące zwody pionowe instalacji odgromowej projektuje się umieścić w rurkach osłonowych PCV przymocowanych odpowiednimi uchwytami do ścian budynku, a następnie zasłoniętych warstwą docieplającą styropianu. Warunkiem koniecznym prawidłowego montażu jest pozostawienie dostępu do powyższych zwodów w postaci gniazd pomiarowych z poziomu terenu.

# CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201 z 2008r.,  poz. 1240)

A. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu lub jego części stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania                          i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynków niewyposażonych w systemy chłodzenia nie ma potrzeby odrębnego przedstawiania bilansu mocy urządzeń elektrycznych                             i technologicznych poza globalnym wskaźnikiem EP.

B. Budynek jest wyposażony w instalację ogrzewczą, w związku z czym, przedstawiono poniżej właściwości cieplne przegród zewnętrznych po termomodernizacji.

- Ściana zewnętrzna

- Tynk cem.-wap.  R1 = d1/ λ1 = 0,020m / 1,00W/(mK) = 0,020m2K/W

- Gazobeton  R2 = d2/ λ2 = 0,38m / 0,21W/(mK) = 1,81 m2K/W

- Styropian  R3 = d3/ λ34 = 0,16m / 0,04W/(mK) = 4,0 m2K/W

- Tynk cienkowarstwowy R4 = d4/ λ4 = 0,005m / 1,00W/(mK) = 0,005 m2K/W

R1+ R2 + R3 + R4 = 5,835 m2K/W

Uk = 0,17 W/(m2K)

- Dach, strop

- Wełna mineralna,  R1=d1/ λ1= 0,25m / 0,04W/(mK) = 6,25 m2K/W

- Stropodach R2=d2/ λ2= 0,25m / 1,0 W/(mK) = 0,25 m2K/W

- R1+ R2 = 6,50 m2K/W

Uk = 0,153 W/(m2K)

- Okna

Uk = 1,3 W/(m2K)

4.  Drzwi

Uk = 1,7 W/(m2K)

C. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej.

Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła ηH,d = 0,91

(ogrzewanie centralne wodne z pompy ciepła)

Sprawność wytwarzania ciepła ηH,g = 0,80

(pompa ciepła)

D. Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

D.1. Współczynniki przenikania ciepła przegród oddzielających pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni zewnętrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Dla budynku mieszkalnego:

- ściany zewnętrzne 	Uk ≤ 0,25 W/(m2K)

- dach/strop	Uk ≤ 0,20 W/(m2K)

- okna	Uk ≤ 1,30 W/(m2K)

- drzwi zewnętrzne	Uk ≤ 1,70 W/(m2K

Analizując wyniki z punktu B z powyższymi wymogami należy stwierdzić, że wymagania izolacyjności cieplnej zostały spełnione.

D.2. Izolacyjność instalacji c.o. i c.w.u.

W projekcie instalacji wewnętrznej zastosowano przewody o średnicy do 22 mm z izolacją (pianka polietylenowa) gr. 25 mm, o współczynniku przenikania ciepła  λ = 0,035 W/(mK).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wymagania izolacji cieplnej przewodów zostały spełnione.

D.3. Wartość wskaźnika EP

Wartości EP [kWh/m2*rok] rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego dla budynku została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)  wynosi 100,1 [kWh/m2*rok]                  i jest mniejsza od wartości EPH+W = 106,0 [kWh/m2*rok]

Warunek EP < EP H+W  jest spełniony

Przedmiotowy  budynek po termomodernizacji, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła mniejszych niż wymagane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                 z dnia 6 listopada 2008r. można zaliczyć do energooszczędnych.

W projekcie budowlanym termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Bukowcu uwzględniono właściwości energetyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z późniejszymi zmianami/.

# ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia                  21 czerwca 2013 r., Dz. U. z 2 lipca 2013 r., poz. 762

1) 	Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej wg projektu budowlanego łącznie wynosi 23754 W.

2) 	Dostępne źródła energii

Na analizowanym terenie tj. działka nr 157/2 w Bukowcu i w jej najbliższym otoczeniu występują następujące dostępne nośniki energii: energia elektryczna i energia słoneczna. Inwestor zamierza zmienić dotychczasowy sposób ogrzewania z kotłowni na paliwo stałe na ogrzewanie z pompy ciepła.

3) 	Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych

Bez zmian. Przyłącza istniejące.

4) 	Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej

Do analizy porównawczej dwóch systemów zaopatrzenia w energię wybrano system konwencjonalny, który został uwzględniony w analizowanym budynku tj. ogrzewanie pompą ciepła, z dotychczasowym ogrzewanie za pomocą kotłowni na paliwo stałe.

5) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

a) Koszt inwestycyjny zaopatrzenia w energię, ciepło oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi:

- wariant projektowany, wg obliczeń wyniesie - 448116,96 zł

- wariant alternatywny, wg obliczeń wyniesie - 0,0 zł - istniejący

b) Koszty eksploatacyjne zaopatrzenia w energię, ciepło oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi:

- wariant projektowany, wg obliczeń wyniesie - 2377,0 zł

- wariant alternatywny, wg obliczeń wyniesie - 44978,0 zł

6) 	Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Z powyższego wynika, że zaprojektowany, w omawianym budynku, system zaopatrzenia w energię został zaprojektowany właściwie pod względem opłacalności i możliwości wykorzystana dostępnych źródeł zaopatrzenia w energię i ciepło. Wybiera się ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem systemu pomp ciepła. Energia elektryczna dostarczana będzie na dotychczasowych warunkach - bez zmian.

# DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA, z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 – 1139 z 2003 r. z późn. zmian.) NINIEJSZA INWESTYCJA NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLĘDEM OCHRONY PPOŻ.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposoby odprowadzenia ścieków.

Pobór wody istniejącym przyłączem wodociągowym z wiejskiej sieci wodociągowej. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, istniejącym przyłączem kanalizacyjnym ks160.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, ogrzewanie poprzez pompę ciepła.

#### Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Odpadki socjalno - bytowe będą gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

- Emisja hałasu oraz wibracji.

Budynek z wykonanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie będzie emitować szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

- Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego  terenu działki  poza powierzchnią zabudowy i utwardzeniem dojść i dojazdów do budynku.

###### UWAGI KOŃCOWE

- materiały budowlane winny posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom,

- roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego                            i przepisami BHP.

- utrzymanie obiektów budowlanych: w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Dziennik Ustaw nr 89 Prawo budowlane poz. 414, budynki podlegają okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu, estetyki oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinny być objęte również badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrole stanu technicznego obiektu powinny być dokonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje w danej specjalności.

- Materiały wykorzystane do budowy budynków powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.

................................................................................

(opracował)